Chauffe-Eau Solaire Imperial

Capacité 300L   CIRCUIT FERME

CARACTERISTIQUES GENERALES

Chauffe-eau solaire à thermosiphon de circulation naturelle   indirecte (Circuit fermé), Certifié par l’AMEE (Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique) et ayant des certificats internationaux(TUV, CSTB, SOLARKEYMARK selon la norme EN12976 :2006)

Thermosiphon Indirect

Surface capteurs                       :   4m²(2m²/capteur)

Capacité de stockage ballon   : 300L

Poids à vide du ballon              : 105 kg

Poids total en charge               : 405 kg

Nombre capteurs 		    : 02

.1-Capteur Solaire :

Absorbeur

Absorbeur                           : en Cuivre

Conduites                        : en cuivre

Nombre de tube            : 10

Diamètre du tube          : 15mm

Diamètre du collecteur : 22mm

Type d’absorbeur          : cuivre

Nombre d’absorbeur     : 01

Pression max d’utilisation : 10 bars

Coffret

Matériaux du cadre : profilé en aluminium anodisé en une seule pièce

Epaisseur du cadre : profilé de 90mm

Isolation thermique

Isolation du fond : laine minérale

Epaisseur d’isolation   : 40mm

Qualité du verre    : verre spécial solaire sécurité claire et faible teneur en fer.  Epaisseur du verre : 3mm

2 -BALLON SOLAIRE :  ( Horizontale)

- Caractéristique de la Cuve de Stockage :

CUVE :   en INOX 316L, en tôle d'acier émaillée

Ou en tôle galvanisée   ( ép . 2,5 mm)

Température max                 :    120° C

Pression max de travail      :   10 bars

Surpression admissible       :  12 bars.

Protection anticorrosion     : Anode en Magnésium (50 cm)

Jaquette du ballon :

Matériaux de la jaquette : tôle en aluminium gaufré ou INOX

Epaisseur de la jaquette : 0.8 mm

Isolation du ballon :

Matériau de l’isolation : mousse polyuréthane

Epaisseur de l’isolation : 50mm

Mode de réalisation      : injection par machine haute pression

Densité de l’isolation     : 38-40 kg/m3

Appoint électrique

Nom de la marque  : ITALY (thermo watt)

Puissance                  : 3000 Watt

Position du ballon    : Horizontale

Mode de régulation : thermostat double sécurité

Câble Electrique        : 3*2.5 mm²

Connexion hydraulique Ballon / Capteur

Matériaux du tube : en cuivre ou flexible isolés par armaFlex et  bande adhésive contrôles UV.

Diamètre : 20mm

Caractéristique d’autres composants :

Groupe de sécurité         : ORKILI / SFR

Tarage de la soupape      : 6 Bars (3/4(DIV 20)

Kit support :

Matériau du support    : tôle galvanisée

Epaisseur                        : 3 et 4 mm

Inclinaison du support : principalement 30°

## Fluide antigel :

Le caloporteur antigel (fluide solaire) composé du base de propylène avec additivation organique antioxydants Le dosage du fluide  permettre une protection des capteurs à une température inférieure 10°C avec un point d’ébullition plus de 140°C et pont de congélation moins de 50°C.

GARANTIE :

    - 8 ans pour le(s) Capteur(s), 5 ans pour le Ballon.

    - 1 an résistance électrique et thermostat.